# Предписание технического надзора заказчика № ТН-41 от 25.09.2026

Кому: генподрядчик ООО «МагистральСтрой-3», начальник участка мостовых работ Гусев Д.А.

Основание: освидетельствование армирования ростверка опоры № 4 моста через р. Тьма 25.09.2026.

# Выявленные нарушения

1. Толщина защитного слоя бетона по боковой грани ростверка опоры № 4 — 35 мм при проектной 50 мм на участке длиной 2,4 м.

2. Фиксаторы защитного слоя установлены с шагом 1,2 м вместо 0,8 м по проекту.

# Требования

1. Устранить нарушения до 02.10.2026.

2. До устранения нарушений бетонирование ростверка опоры № 4 запрещается.

3. О готовности к повторному освидетельствованию уведомить технический надзор не позднее чем за 1 рабочий день.

Выдала: Белова Е.Н., инженер технического надзора заказчика. Получил: Гусев Д.А.

# Отметка об устранении

Нарушения устранены 01.10.2026. Повторное освидетельствование проведено 02.10.2026, замечаний нет. Белова Е.Н.